Учебный центр ООО «Златоустовский металлургический завод»

УТВЕРЖДЕНО:

Руководитель Учебного центра

_______________ Е.Б. Панкова

«____» ____________ 20_____ г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

«РАЗЛИВЩИК СТАЛИ »

1.  ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа профессиональной подготовки «Разливщик стали» реализуется ООО «Златоустовский металлургический завод» для слушателей курсов.

Программа направлена на приобретение слушателями компетенций, необходимых для выполнения подготовительных и вспомогательных работ при выплавке стали в электропечи, ведения технологического процесса выплавки стали в электропечи.

Программа разработана с учетом:

- профессионального стандарта "Разливщик стали" утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2014 № 1015н;

- ФГОС 22.02.01 Металлургия черных металлов (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. № 355)

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Освоение программы формирует соответствующие общепрофессиональные компетенции (ОК):

ОК 1. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

ОК 2. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных обязанностей.

Освоение программы формирует соответствующие профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1  Ведение технологического процесса разливки стали в слиток в изложницы.

ПК 2 Проведение подготовительных мероприятий для обеспечения разливки стали на машине непрерывного литья заготовок.

ПК 3 Ведение технологического процесса разливки на машине непрерывного литья заготовок.

По результатам освоения программы слушатель должен уметь:

- визуально определять состояние поданных изложниц и прибыльных надставок и приспособлений;

- пользоваться пневматическим инструментом;

- использовать специальный технологический инструмент;

- проверять исправность и пользоваться средствами индивидуальной защиты;

- обеспечивать центровку оси струи из стальковша с осью изложницы;

- выбирать скорость наполнения изложницы в зависимости от марки стали и температуры разливаемой стали;

- определять способы защиты от окисления стали и смазки изложниц в зависимости от марки сталей;

- пользоваться устройством для защиты струи металла аргоном;

- владеть способами отбора проб металла;

- визуально определять качество сборки и установки стопорного устройства и сталеразливочного стакана;

- определять соосность стопоров-моноблоков со стакан-дозаторами на резервном промежуточном ковше;

- управлять самоходной тележкой для промежуточных ковшей;

- производить погрузочно-разгрузочные работы;

- производить подготовку к разливке основного и резервного промежуточного ковша;

- производить установку промежуточного ковша на тележку промковша или на подъемно-поворотный стол;

- визуально определять техническое состояние измерительных блоков, инструментов и инвентаря;

- владеть способами установки на промковш погружного разливочного стакана;

- владеть способами определения работоспособности подъемно-поворотного устройства;

- визуально и с использованием специальных приборов определять отклонения параметров текущего состояния оборудования и устройств от установленных значений;

- устанавливать защитную трубу манипулятором и состыковывать ее со стаканом-коллектором стальковша;

- дозировать струю из стальковша с помощью шиберного затвора и наполнять промковш до заданного уровня;

- управлять механизмом стопора-моноблока или шибера промежуточного ковша;

- центровать положение погружного разливочного стакана или стакан-дозатора в кристаллизаторе;

- устанавливать заданную глубину погружного разливочного стакана;

- поддерживать заданную скорость вытягивания;

- управлять системой быстрой замены погружаемых стаканов;

- применять кислород для прожигания канала шиберного затвора сталеразливочного ковша;

- управлять манипулятором защиты струи металла;

- производить замену защитной трубы, погружного стакана, в том числе с применением кислорода;

- визуально или с помощью специального датчика определять окончание разливки металла из сталеразливочного ковша;

- поддерживать заданный уровень и массу металла в промежуточном ковше, управляя шиберным затвором стальковша;

- производить ассимиляцию и теплоизоляцию расплава в промежуточном ковше добавками шлаковых смесей;

- поддерживать температуру стали в промковше на уровне установленных значений подачей теплоизолирующей смеси;

- владеть способами поддержания уровня металла в кристаллизаторе в заданных пределах и стабильного протекания процесса разливки;

- управлять устройством автоматической подачи шлакообразующей смеси в кристаллизатор;

- предотвращать образование грубого гарнисажа на рабочих стенках кристаллизатора;

- производить измерение массовой доли водорода в расплаве и отбор проб металла из промковша;

- оказывать первую помощь при травмах.

По результатам освоения программы слушатель должен знать:

- основы процесса по разливке стали;

- устройство стопорного механизма или шибера сталеразливочного ковша;

- состав и свойства огнеупорных материалов;

- технологические инструкции по разливке стали;

- причины появления дефектов слитков;

- требования к готовой продукции;

- внутренние пороки слитков;

- влияние технологических параметров разливки на получение качественных слитков;

- состав и свойства огнеупорных материалов, применяемых для футеровки сталеразливочных ковшей, для сборки стопоров или шиберных механизмов и сталеразливочных стаканов;

- химические и физические свойства разливаемой стали;

- требования, предъявляемые к качеству разливаемой стали и подготовке составов изложниц к разливке;

- диапазон допустимых отклонений от контролируемого технологического параметра, определяемый требованиями технологических инструкций;

- типы изложниц, поддонов и прибыльных надставок для различных марок стали;

- влияние различных материалов для защиты от окисления стали и смазки изложниц на качество слитков размерно-марочного сортамента сталей;

- особенности кристаллизации слитков в зависимости от их размерно-марочного сортамента и технологических параметров разливки;

- основные качественные показатели слитков;

- места установки контрольно-измерительной и запорной аппаратуры на разливочной площадке;

- технологические инструкции;

- конструкция, устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования, устройств и механизмов;

- применяемые огнеупоры и схема футеровки промковша;

- состав огнеупоров стакан-дозаторов и погружных разливочных стаканов;

- сменное производственное задание и график на производство работ;

- конструкция, управление, принцип работы и периодичность проверки механизмов обслуживаемого оборудования и устройств;

- способы и периодичность проверки исправности измерительной, запорной арматуры, регулирующих и отсекающих средств на технологических трубопроводах;

- конструкция, технологические коммуникации, оборудование, устройства и механизмы, программное обеспечение, визуализация информации о процессах разливки на выносном пульте поста управления машины непрерывного литья заготовок;

- производственно-технические инструкции и оборудование, относящееся к обслуживанию узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок;

- технологические инструкции по непрерывной разливке стали;

- заданные и предельно допустимые параметры по технологическим режимам разливки;

- места установки контрольно-измерительной и запорной аппаратуры на стендах разливки;

- технологические инструкции по разливке стали;

- производственно-техническая инструкция разливщика;

- диапазон допустимых отклонений от контролируемого технологического параметра, определяемый требованиями технологических инструкций;

- способы и последовательность действий определения фактического значения контролируемых технологических параметров;

- время разливки плавки в зависимости от параметров разливки;

- особенности затвердевания различных заготовок;

- основные качественные показатели заготовок, влияние технологических параметров разливки на качество заготовки, их дефекты и причины образования;

- план ликвидации аварий;

- меры безопасности при организации и выполнении аварийных ремонтных работ;

- требования бирочной системы;

- основные требования к качеству заготовок;

- система аварийной сигнализации и аварийное оборудование машины непрерывного литья заготовок;

- перечень и место хранения средств пожаротушения, измерительной аппаратуры и аварийного инструмента;

- план ликвидации аварий;

- положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для разливщика стали.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

К освоению программы профессиональной подготовки допускаются лица, без предъявления требования  к уровню образования.

Нормативная трудоемкость программы - 320 часов при очной форме обучения.

Начало обучения устанавливается по мере комплектования учебной групп

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «РАЗЛИВЩИК СТАЛИ»

| Индекс | Наименование учебных модулей (дисциплин) | Кол-во часов | Лекции, час | Практические занятия, часы | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 60 | 46 | 14 |  |
| ОП.01 | Промышленная безопасность и охрана труда | 5 | 4 | 1 | Зачет |
| ОП.02 | Материаловедение | 10 | 8 | 2 | Зачет |
| ОП.03 | Электротехника | 10 | 8 | 2 | Зачет |
| ОП.04 | Технология металлов | 15 | 10 | 5 | Зачет |
| ОП.05 | Основы теплотехники | 20 | 16 | 4 | Зачет |
| П.00 | Профессиональный цикл | 256 | 60 | 196 | Квалификационный экзамен |
| ПМ.01 | Ведение технологического процесса разливки стали | 256 | 60 | 196 | Зачет |
| МДК.01.01 | Ведение технологического процесса разливки стали в слиток в изложницы | 40 | 20 | 20 | Зачет |
| МДК.01.02 | Ведение технологического процесса разливки на машине непрерывного литья заготовок | 60 | 40 | 20 | Зачет |
| ПП.01 | Производственная практика | 156 |  | 156 | Зачет |
| ИА.01 | Итоговая аттестация | 4 |  |  | Квалификационный экзамен |
|  | Всего | 320 |  |  |  |

- КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «РАЗЛИВЩИК СТАЛИ»

| №п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | Распределение по неделям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед |
|  |  |  | 1 месяц | 2 месяц |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Промышленная безопасность и охрана труда | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Материаловедение | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Электротехника | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Технология металлов | 15 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Основы теплотехники | 20 | 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл | 256 |  |
| ПМ.01 | Ведение технологического процесса разливки стали | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Ведение технологического процесса разливки стали в слиток в изложницы | 40 |  | 12 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Ведение технологического процесса разливки на машине непрерывного литья заготовок | 60 |  |  | 8 | 26 | 26 |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | 156 |  |  |  | 10 | 10 | 36 | 36 | 36 | 28 |
| ИА.01 | Итоговая аттестация | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Недельная нагрузка |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 |
|  | ИТОГО | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация программы профессионального обучения предполагает наличие учебного  кабинета, производственной площадки ООО «ЗМЗ».

Оборудование учебного кабинета:

    - учебный класс для проведения занятий;

    - стол и стул преподавателя;

    - парта- 13 шт.;

    - стул – 25 шт.;

    - экран – 1шт.;

    - проектор – 1шт.

    - ПК- 8 шт.

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка результатов подготовки осуществляется аттестационной (квалификационной) комиссией по результатам изучения учебных дисциплин и профессионального модуля. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программой.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 6 (шестой) разряд по профессии «Разливщик стали» и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.