Приложение № 1

**Ведомость дефектов № 23 - 4**

на ремонт железобетонных, металлических конструкций плотины ВНСт № 7

инв. № 212000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п № | Наименование работ | Ед.  изм. | Кол-во | Примечание |
|  | **Общестроительные работы:** |  |  |  |
| 1 | Монтаж ремонтного затвора (масса – 7,5 тн.) | шт | 3 |  |
| 2 | Демонтаж ремонтного затвора (масса – 7,5 тн.) | шт | 3 |  |
| 3 | Ремонт металлоконструкций затворов. (балка двутавровая Н=360 мм., длиной до 1500 мм | тн | 0,5 |  |
| 4 | Ремонт металлоконструкций пазов направляющих ремонтного затвора (лист 5 мм. сплошная приварка) | тн | 0,4 |  |
| 5 | Демонтаж резинового уплотнения сегментных затворов | м.п | 30 |  |
| 6 | Монтаж резинового уплотнения сегментных затворов | м.п | 30 |  |
| 7 | Оштукатуривание поверхностного слоя бетона в зоне перемены сред и подводной части береговых устоев (глубина оштукатуривания до 80 мм.) | м2 | 12 |  |
|  | **Материалы:** |  |  |  |
| 1 | Лист стальной г/к 5 мм. | тн | 0,4 |  |
| 2 | Лист стальной г/к 10 мм. | тн | 0,5 |  |
| 3 | Резина листовая морозоустойчивая 3а ТУМХЛ 233-54Р ГОСТ – 7338-55 (20х150х10100 мм) | шт | 3 |  |
| 4 | Тиксотропная паста на основе эпоксидных смол DUROGLASS SUB | тн | 0,6 |  |
| 5 | Болт М 20х70 (оцинкованный) | тн | 0,1 |  |
| 6 | Болт М 20х50 (оцинкованный) | тн | 0,06 |  |
| 7 | Гайка М 20 (оцинкованная) | тн | 0,04 |  |
| 8 | Уголок 125х80х10 L = 10 000 мм. | шт | 3 |  |
| 9 | Электроды ОК 46 - 4 мм. | тн | 0,05 |  |